## Slide 1
SEM
CAVACO
IFB · Tecnologia em Design de Produto
Processos sem remoção
de cavaco na indústria
de tintas e pigmentos
Embalagens, pigmentos e revestimentos em pó
Materiais e Processos de Fabricação II — 2026/1
Victor Hugo da Silva Costa
Profª. Keila Sanches · IFB — Campus Samambaia

## Slide 2
02 / 12
CONTEXTUALIZAÇÃO
Ponto de partida
 | Seminário I | Seminário II | Seminário III
Processos | Usinagem convencional | Usinagem não convencional | Sem remoção de cavaco
Relação com a tinta | Indireta — fabrica os equipamentos | Direta em alguns casos (PLAL, plasma) | Direta — fabrica a tinta, o pigmento ou a embalagem
Distância ao produto | Alta | Média | Mínima ou zero
A cada seminário, chegamos mais perto do produto final. Este é o mais próximo.

## Slide 3
03 / 12
BASE CONCEITUAL
Definição e classificação
Processos em que a forma final é obtida sem retirada de material com formação de cavaco sólido. O volume é conservado: o material é conformado, densificado, fundido ou unido.
Grupo | Processos
Fundição | Vazamento em molde por solidificação
Conformação mecânica | Laminação, trefilação, forjamento, estampagem, extrusão
União | Soldagem por fusão ou pressão
Outros | Injeção e sopro de polímeros, metalurgia do pó
Diferença central: a usinagem remove. Os processos sem cavaco redistribuem ou densificam.

## Slide 4
04 / 12
ESTRUTURA ANALÍTICA
Hipótese central — Duas camadas, dois papéis
CAMADA DE PRODUTO
Extrusão em rosca dupla
Metalurgia do pó
Fabrica a tinta ou o pigmento
Parâmetros físico-químicos
CAMADA DE EMBALAGEM
Laminação a frio
Estampagem
Injeção de polímeros
Sopro por extrusão
Fabrica o recipiente que contém a tinta
Parâmetros mecânicos e de barreira
A mesma família de processos atua em duas frentes distintas na cadeia.

## Slide 5
05 / 12
CAMADA DE PRODUTO
Extrusão em rosca dupla
O único produto da cadeia de tintas cuja fabricação é integralmente conformação mecânica — sem fase líquida, sem solvente, sem etapa química separada.
1
Pesagem e mistura seca (resina + pigmento + agente de cura + aditivos)
2
Extrusor dupla rosca co-rotante · 80–130°C | 50–200 bar
3
Fita resfriada → chips quebração
4
Moagem (Alpine ACM) → D50: 35–45 μm
5
Classificação por ciclone → pó final
MASTERBATCH DE PIGMENTOS
Concentrado 40–65% em peso em resina carreadora (PE/PP/EVA), produzido no mesmo tipo de equipamento a 190–250°C.
É o masterbatch que define a cor dos baldes — não o fabricante da embalagem.
~15% do mercado global de tintas industriais · Zero COV
O extrusor não processa uma formulação já pronta — ele é a própria formulação.

## Slide 6
06 / 12
CAMADA DE PRODUTO
Metalurgia do pó
O processo que fabrica o próprio ingrediente da formulação.
FLOCOS DE ALUMÍNIO
1. Atomização por gás inerte (N₂/Ar): alumínio líquido → pó esférico 5–150 μm
2. Moagem em bolas + ácido esteárico → flocos 0,1–0,5 μm espessura
Tipo | Orientação | Função
Leafing | Paralela à superfície | Barreira contínua → anticorrosão, até 600°C
Non-leafing | Aleatória | Efeito metalizado → automotivo, decorativo
PÓ DE ZINCO
Destilação e condensação: zinco vaporizado a ~907°C → partículas esféricas 2–10 μm.
Primers ricos em zinco: 65–95% Zn em volume no filme seco (SSPC Paint 20).
Proteção catódica: o zinco oxida no lugar do aço.
A morfologia determina a função. Dois pigmentos idênticos em composição podem proteger ou decorar — dependendo de como se orientam.

## Slide 7
07 / 12
CAMADA DE EMBALAGEM — METÁLICA
Laminação e estampagem
LAMINAÇÃO A FRIO → FOLHA-DE-FLANDRES
Aço AISI 1006–1010 laminado até 0,14–0,49 mm
Encruamento: resistência 370–460 MPa | Ra < 0,5 μm (adesão do verniz)
Revestimento eletrolítico de estanho (1,1–11,2 g/m²): barreira + lubrificante
Cadeia no Brasil: ArcelorMittal / Usiminas → Colep Brasil, Metalflex → Sherwin-Williams, PPG, Coral, Suvinil
ESTAMPAGEM → LATA DE TINTA
Operação | O que faz
Blanking | Corta disco circular da tira
Repuxo profundo (DRD) | Forma corpo cilíndrico em 2–3 estágios
DWI (aerossol) | Estica a parede de 0,35 mm → 0,09–0,12 mm sem costura
Flangeamento | Borda para dupla costura (double seaming)
A costura é a única junta mecânica da lata. Precisa ser estanque para conter solventes voláteis e impedir skinning.

## Slide 8
08 / 12
CAMADA DE EMBALAGEM — PLÁSTICA
Injeção e sopro
INJEÇÃO → BALDES E TAMPAS (60–65% DO VOLUME DE EMBALAGENS DE TINTA NO BRASIL)
Material | Aplicação | Por quê
PP copolímero (PP-C) | Baldes 3,6 L e 18 L | pH 7–10 (tinta base água), resistência ao impacto, ciclo 15–25 s
PEAD grau embalagem | Galões solvente 1–5 L | Resistência a aromáticos (tolueno, xileno) até 60°C
SOPRO POR EXTRUSÃO (EBM) → GALÕES E TAMBORES SEM EMENDA
Parison extrudado → molde fecha → ar comprimido 5–10 bar → expande contra o molde
PEAD grau sopro: MFI 0,1–0,3 g/10 min (alta resistência ao sag do parison)
COEX 5 camadas: PEAD externo/interno + EVOH central → barreira 2–3 ordens de grandeza para acetato de etila e metanol
Tambores 60–200 L: aprovação UN para líquidos perigosos classe 3
Injeção define forma + tampas + estética. Sopro define estanqueidade + barreira química.

## Slide 9
09 / 12
COMPARATIVO
Síntese — A progressão dos três seminários
Seminário | Processos | Relação com o produto
Usinagem Convencional | Torneamento, fresamento, retificação | Fabricam os equipamentos — não tocam a tinta
Usinagem Não Convencional | Laser, plasma, EDM | Majoritariamente em equipamentos; algumas inserções diretas (PLAL, plasma de pigmentos)
Sem Cavaco (este trabalho) | Extrusão, metalurgia do pó, estampagem, injeção, sopro, laminação | Fabricam diretamente a tinta, o pigmento ou a embalagem
Por quê essa diferença?
Processos com cavaco partem de peça sólida → produzem componentes e equipamentos. Processos sem cavaco partem de pó, fundido ou polímero fluido → resultado é o produto ou o recipiente. Essa natureza os aproxima dos processos químicos que são o núcleo da cadeia de tintas.

## Slide 10
10 / 12
ANÁLISE DE INTERFACE — SLIDE-CHAVE
O caso da tinta em pó
O extrusor de rosca dupla faz as três coisas ao mesmo tempo:
Função na produção de tinta líquida | Equipamento específico | Na tinta em pó
Dispersão de pigmento | Moinho de pérolas | Extrusor
Mistura de componentes | Misturador de dois componentes | Extrusor
Conformação do produto final | Estampagem (embalagem) | Extrusor
1 equipamento · 3 funções simultâneas
Um único equipamento substitui o moinho, o misturador e o conformador. O extrusor não processa uma formulação já pronta — ele é a própria formulação. Provavelmente o equipamento com maior densidade funcional por metro cúbico em toda a cadeia estudada nos três seminários.

## Slide 11
11 / 12
O QUE APRENDEMOS
Conclusão — 3 pontos
1
Os processos sem cavaco chegam ao núcleo do produto.
Extrusão fabrica a tinta em pó. Metalurgia do pó sintetiza os pigmentos metálicos. Laminação, estampagem, injeção e sopro fabricam cada embalagem que o usuário segura.
2
Dois conjuntos de critérios, dois papéis distintos.
Na camada de produto, os parâmetros são físico-químicos (morfologia, pureza, crosslinking). Na camada de embalagem, são mecânicos e regulatórios (estanqueidade, resistência química, testes UN).
3
A indústria de tintas vista em três seminários.
Usinagem convencional garante precisão dos equipamentos. Métodos não convencionais intervêm na síntese e preparação de superfícies. Processos sem cavaco fabricam a tinta, o pigmento e a embalagem.
A fabricação mecânica e a química de tintas não são mundos separados. São a mesma cadeia.

## Slide 12
12 / 12
Referências
GROOVER, M. P. Fundamentals of Modern Manufacturing. 5. ed. Wiley, 2013.
KALPAKJIAN, S.; SCHMID, S. R. Manufacturing Engineering and Technology. 7. ed. Pearson, 2014.
MISEV, T. A.; VAN DER LINDE, R. Powder coatings, the future technology. Progress in Organic Coatings, v. 34, 1998.
SMITH, W. F. Foundations of Materials Science and Engineering. 3. ed. McGraw-Hill, 2002.
HARE, C. H. Zinc-rich coatings. Journal of Protective Coatings and Linings, v. 17, n. 4, 2000.
HANLON, J. F.; KELSEY, R. J.; FORCINIO, H. E. Handbook of Package Engineering. 3. ed. CRC Press, 1998.
ABRAFATI. Relatório setorial 2024. São Paulo, 2024.
SSPC Paint 20: Zinc-rich coating (Type I and Type II). Pittsburgh: SSPC, 2019.